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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 24
W poz. 26 przedmiaru TOM – K 2 występuje wyłożenie komory płytkami ceramicznymi. Prosimy o podanie parametrów płytek jakie należy przyjąć do wyceny. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź 24

Zamawiający wymaga zastosowanie płytek gresowych, mrozoodpornych wg ISO 10545-12

	Poz. 
	Cecha 
	Parametry płytek 

	1 
	Nasiąkliwość wodna 
	0,1% 

	2 
	Wytrzymałość na zginanie 
	50 MPa 

	3 
	Siła łamiąca 
	2200 N 

	4 
	Odporność na ścieranie wgłębne 
	130 mm3 

	5 

6
	Stateczność antypoślizgowa(grupa klasyfikacyjna)

Odporne na plamienia


	R 12

kl 5 wg ISO 10545-14
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