
Szczecin, 08.03.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 54.
1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 37/2: 

     2. Dotyczy przedmiaru „roboty drogowe”.

W poz. 6d.1 wskazano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego, natomiast w opisie technicznym i na przekroju konstrukcji podano warstwę wiążącą. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Jakie parametry musi spełniać mieszanka mineralno-asfaltowa?

    2. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie przedstawione w  projekcie technicznym.
Prosimy uzupełnić dokumentację techniczną o wymagania na warstwę wiążącą.

2. W dokumentacji technicznej branży drogowej prosimy o uzupełnienie specyfikacji do Podbudowy z chudego betonu B-7,5.

Odpowiedź 54.
1. Warstwę wiążącą grubości 7 cm należy wykonać z betonu asfaltowego 0/20.

Podstawowe wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą:

· stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż 11 kN,

· odkształcenia wg Marshalla  2,0 ÷ 4,0 mm,

· moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40 °C, nie mniej niż 16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

· wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż  98 %,

· zawartość wolnych przestrzeni 4,5÷8 %,

· stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75%,

· nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %.

· Penetracja w temperaturze 25 °C
     45÷60
PN-C-04134

2. Podbudowa z chudego betonu zgodnie ST-08.03
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