
Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy w ul. Warsztatowej odtworzenie konstrukcji podbudowy przyjąć na szerokości odtwarzanego brukowca, czy w pasie wykonywanego wykopu pod kanalizację.

Odpowiedź:

W miejscach, gdzie konstrukcja jezdni została rozebrana należy wykonć nową konstrukcję jezdni:

16 cm  brukowiec(materiał z rozbiórki)

  5 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm   kruszywo łamane 0/32, stabilizowane mechanicznie 

20 cm   podłoże gruntowe zagęszczone do Wz = 1,00

Przy robotach wykonywanych w obrębie chodników należy odtworzyć jego nawierzchnię do stanu istniejącego, jako warstwy konstrukcyjne stosując podbudowę z kruszywa łamanego grubości 10 cm, oraz podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości 3 cm. W przypadku naruszenia krawężników dopuszcza się wbudowanie krawężników pochodzących z rozbiórki, jeżeli ich stan pozwala na ponowne użycie, Krawężniki należy ustawić na ławie z oporem z betonu  C12/15 grubości 10 cm.  

                                                                                                               Z poważaniem:

